# Код: 577-072 АФРАЛАСТИК БЕЛЫЙ 208/20

Общее описание
двухупаковочная эпоксидно-полиуретановая краска, не содержащая растворители.

Технические особенности: Высокоэластичное покрытие (до 150% удлинения), способное закрыть естественное растрескивание бетона под нагрузками. Стойкое к воде и различным химическим загрязнениям. Защищает бетон от проникновения воды и газов и предотвращает коррозионные процессы.

Область применения: особо рекомендуется для окраски бетонных поверхностей, склонных к растрескиванию.

# Технические данные

| Блеск |  |
| --- | --- |
| Содержание твердого остатка по объему | 100% |
| Рекомендуемая толщина сухого слоя | 500 микрометров |
| Расчетная норма расхода (на 1 слой) | 2м2/л |
| Рекомендуемый разбавитель | 4-100 |
| Время высыхания до исчезновения отлипа | 7-8 часов |
| Время высыхания перед повторным нанесением | 16 часов |
| Время полного высыхания | 24-30 часов |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Соотношение компонентов смеси по весу | А=4, В=1 |
| Индукционный период перед окрашиванием | 15 минут |
| Жизнеспособность после смешивания | 3-4 часа |

# Подготовка поверхности и метод нанесения

# Для получения однородной поверхности выровнять бугры, открыть воздушные полости , затем заполнить шпатлевкой. Удалить грязи и масла и очистить поверхность пескоструйной обработкой, либо с применением ручного механизированного инструмента. Нанести слой грунта «Эпикаталак», разбавленного 30-40% растворителем 4-100. Через 3-4 часа, когда растворитель испарится, а слой,а слой Эпикаталака еще липеий, нанести Афраластик 208/20

# Нанести краску слоем 500-1000 мкм в 1-3 слоя как требуется или рекомендуется. Для достижения максимального срока службы системы при атмосферных воздействиях рекомендуется  нанести слой 50мкм краски Тамагласс по Афраластику. Когда Афраластик используется как внутреннее покрытие для бетонных хранилищ и резервуаров питьевой воды, рекомендуется нанести дополнительный слой Афрапокси СЛ-6

# Способ применения:

|  | Давление (атм.) | Размер сопла | Разбавитель | Разбавление по объему (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кистью/валиком | - | - | 4-100 | 5-10% |
| Безвоздушный распылитель | 4 -5 | 0.026`` - 0.030`` | 4-100 | До 10% |

Растворитель для очистки: 4-100

# Замечания по применению

# Смешать части А и В перед применением. В холодных климатических условиях сушка покрытия занимает более длительное время.

# Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей, хорошо проветриваемом месте. Избегать использования вблизи огня. Не смешивать материал с другими материалами, за исключением специально рекомендованных нами.

# Общие замечания

Вышеприведенные данные основаны на нашем многолетнем опыте. Мы оставляем за собой право на некоторые изменения и/или уточнения без предварительного уведомления. Перед применением материала потребитель обязан убедиться сам, что материал соответствует предъявляемым требованиям, способу нанесения и условиям окраски. За дополнительной информацией следует обращаться в нашу техническую службу.