| ЭПИТАМАРИН ЦИНКСОДЕРЖАЩИЙ ГРУНТ (SSPC) Epitamarin Zinc Rich Primer SSPC код: 842-100 Высококачественная цинкосодержащий эпоксидный грунт. Пригоден под сварочные работы. Соответствует стандарту SSPC 12.00-68T, Paint 20, американского комитета по окраске конструкционной стали. |  |
| --- | --- |
| Технические данные (при темп. 25° С, относительной влажности 65%) |  |
| Цвет и блеск Содержание сухого вещества по объему Удельный вес Расчетная норма расхода Рекомендуемая толщина сухой пленки Высыхание на отлип Высыхание до отвердения** Мин.интервал перед вторым нанесением Макс, интервал перед вторым нанесением Темпер, вспышки Срок годности | : серый, матовый : 45% : 2.01 кг/л : 6,0 кв.м/л* (335 гр./кв.м) : 75 микрон : 10 мин. : 24 часов : 12 часа : не ограничено :25°С :12 месяцев |

| Подготовка поверхности: |  |
| --- | --- |
| Абразивная очистка до Sa.2 1/2. Способ применения Соотношение компонентов смеси А: В по объему 4:1, жизнеспособность: 8 часов Соединить часть А с частью В за 15 минут до окрашивания. Хорошо смешать. |  |
| Метод нанесения |  |
| Давление (атм.) Размер сопла Разбавитель No. Растворитель для очистки Разбавление по объему Кистью/валиком 4-100 4-100 3-5 % Безвоздушный Распылитель 5 0.021"-0.023"- 4-100 4-100 5-10% |  |
| Указания по технике безопасности Для обеспечения безопасности и персональной защиты необходимо саблюдать правила Р.Р.А 2/1, Дополнительная информация по технике безопасности представляется по запросу. Меры по техникебезопасности должны быть ориентированы на наличие токсичных включений. 1. Предотвратить прямой контакт кожи и глаз с жидкими красками и растворителями. В случае попадания промыть пресной проточной водой и немедленно обратиться за медицинской помощью. 2. Обеспечить адекватную вентилляцию в ограниченных пространствах. 3. Так как краски содержат горючие материалы, держать вдали от от искр или открытого пламени. Запретить курение в районе окрасочных работ. 4. Внимательно изучить предупредительные надписи на таре. Общие замечания Вышеприведенные данные основаны на наших знаниях и многолетнем опыте. Мы оставляем за собой право на некоторые изменения и/или уточнения без предварительного уведомления. Перед применением материала потребитель обязан убедиться, что материал соответствует предъявляемым требованиям, способу нанесения и условиям окраски. За дополнительной информацией следует обращаться в нашу техническую службу. |  |