## ЭПИКАТАЛАК

Общее описание
двухкомпонентный грунт на основе эпоксидных и полиамидных смол.

Технические особенности: превосходная пенетрация в бетон.

Область применения: грунт под эпоксидные системы покрытий по бетону, штукатурке, гипсовым плитам и т.д.

# Технические данные

| Блеск | Глянцевый |
| --- | --- |
| Содержание твердого остатка по объему | 44% |
| Рекомендуемая толщина сухого слоя | 20 микрометров |
| Расчетная норма расхода (на 1 слой) | 22 кв.м/литр |
| Рекомендуемый разбавитель | Разбавитель 4-100 производства Тамбур |
| Время высыхания до исчезновения отлипа | 2 часа |
| Время высыхания перед повторным нанесением | 3-4 часа |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Соотношение компонентов смеси по объему | А=2, В=1 |
| Индукционный период перед окрашиванием | 30 минут |
| Жизнеспособность после смешивания | 8 часов |

# Подготовка поверхности и метод нанесения

Рекомендуемая обработка бетона – струйно-абразивная. Допускается очистка механизированным инструментом либо кислотное травление с последующей промывкой.

# Способ применения

|  | Давление (атм.) | Размер сопла | Разбавитель | Разбавление по объему (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кистью/валиком | - | - | 4-100 | 30-50% |
| Обычный распылитель | 3-4 | - | 4-100 | 30-50% |
| Безвоздушный распылитель | 4-5 | 0.011`` - 0.015`` | 4-100 | 30-50% |

Растворитель для очистки: 4-100

# Замечания по применению

Перемешать грунт (часть А и В) перед применением с добавлением требуемого количества растворителя.
Не применять при температуре ниже 100С. Нанесение верхнего слоя краски по грунту эпикаталак производится в течение 3-4 часов  момента нанесения  грунта пока он еще липкий.

# Меры предосторожности:

Хранить в недоступном для детей, хорошо проветриваемом месте. Избегать использования вблизи огня. Не смешивать материал с другими материалами, за исключением специально рекомендованных нами.

# Общие замечания:

Вышеприведенные данные основаны на нашем многолетнем опыте. Мы оставляем за собой право на некоторые изменения и/или уточнения без предварительного уведомления. Перед применением материала потребитель обязан убедиться сам, что материал соответствует предъявляемым требованиям, способу нанесения и условиям окраски.