Системы защиты железобетонных конструкций:

- Система покрытия.

| Наименование | Толщина покрытия | % сухого по объему | Толщина мокрого | Литр, на м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эпикаталак | 25 | 44 | 57 | 0,063 |
| Эпитамарин солекоут серый | 150 | 74 | 203 | 0,225 |
| Тамагласс супер | 50 | 52 | 96 | 0,107 |
| Всего | 225 |  |  |  |

Цена 1 м2= $3,60

Срок службы – не менее 13 лет.

- Система покрытия

| Наименование | Толщина покрытия | % сухого по объему | Толщина мокрого | Литр, на м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эпикаталак | 25 | 44 | 57 | 0,063 |
| Афраластик | 225 | 95 | 237 | 0,263 |
| Тамагласс супер | 50 | 52 | 96 | 0,107 |
| Всего | 300 |  |  |  |

Цена 1м2=$4,70

Срок службы – не менее 13 лет

Изучив характер окрашиваемых поверхностей, специалисты сочли достаточным заложить 10% потерю краски при окрашивании.

Для обеих систем необходима струйно-абразивная предварительная обработка поверхности.

- Аналоги выполненных работ.

-мост Александра Невского (Санкт-Петербург)
– мост «Ноф Ям» – Израиль
– мосты и транспортные сооружения в кантоне ORI – Швейцария
– футбольный стадион – Нигерия
– здание министерства обороны – Израиль
– торговый центр «Лев Дзенгоф» – Тель-Авив Израиль
– покрытия на многочисленных бетонных полях промышленных предприятий
–различные мосты и путепроводы Израиля (через р.Иордан, Яркон, Непев)
– здание элеватора – Хайфа.

Руководитель проекта:                                         Т.С.Жукова