| # ЭПИТАМАРИН СОЛЕКОТ код 843-458 (серый) Общее описание Дукомпонентное, эпоксидное покрытие, с высоким сухим остатком. абразивостойкое, обеспечивающее антикоррозийную защиту в промышленном и морском климате. Универсальное покрытие для использования в качестве грунта либо эмали при окраске оборудования,конструкций, напалубах, грузовых трюмах и т.д. Цветовая гамма в соответствии с каталогом RAL или по специальному требованию. |  |
| --- | --- |
| Технические данные (при темп. 25° С, относительной влажности 65%) |  |
| Цвет и блеск Содержание сухого вещества по объему Удельный вес Расчетная норма расхода Рекомендуемая толщина сухой пленки Высыхание на отлип Высыхание до отверждения** Мин.интервал перед вторым нанесением Макс, интервал перед вторым нанесением Темпер, вспышки Срок годности | : серый, полуглянцевый : 74% : 1.55 кг/л : 4,9 кв.м/л* (316 гр./кв.м) : 150 микрон :6 часов : 24 часа : 24 часа : 6 месяцев :25°с :12 месяцев |
| Подготовка поверхности и метод нанесения |  |
| Абразивная очистка до Sa 2 1/2. Если абразивная очистка невозможна, очистить механическим способом до St 3.При использовании поверх старого покрытия, удалить остатки слоев покрытия и ржавчины. Замечания: Используется для трюмов балкеров и одобрен для окраски помещений, предназначенных для перевозки сухих пищевых продуктов. |  |
| Способ применения : Соотношение компонентов смеси по объему А:В-1:1, жизнеспособность-6 часов Метод нанесения: |  |
| Указания по технике безопасности Для обеспечения безопасности и персональной защиты необходимо саблюдать правила Р.Р.А 2/1, Дополнительная информация по технике безопасности представляется по запросу. Меры по техникебезопасности должны быть ориентированы на наличие токсичных включений. 1. Предотвратить прямой контакт кожи и глаз с жидкими красками и растворителями. В случае попадания промыть пресной проточной водой и немедленно обратиться за медицинской помощью. 2. Обеспечить адекватную вентилляцию в ограниченных пространствах. 3. Так как краски содержат горючие материалы, держать вдали от от искр или открытого пламени. Запретить курение в районе окрасочных работ. 4. Внимательно изучить предупредительные надписи на таре. Общие замечания Вышеприведенные данные основаны на наших знаниях и многолетнем опыте. Мы оставляем за собой право на некоторые изменения и/или уточнения без предварительного уведомления. Перед применением материала потребитель обязан убедиться, что материал соответствует предъявляемым требованиям, способу нанесения и условиям окраски. За дополнительной информацией следует обращаться в нашу техническую службу. |  |