| # ЭПИТАМАРИН СОЛЕКОТ АЛЮМИНИУМ код: 843-463 Двухкомпонентное, эпоксидное покрытие, с высоким сухим остатком на основе специального эпоксидного полимера и алюминиевой пудры, обеспечивающее улучшенную антикоррозийную защиту в промышленном и морском климате. Универсальное покрытие для использования в качестве грунта при окраске оборудования, конструкций, на палубах, грузовых трюмах и т.д. |  |
| --- | --- |
| Технические данные (при темп. 25° С, относительной влажности 65%) |  |
| Цвет и блеск Содержание сухого вещества по объему Удельный вес Расчетная норма расхода Рекомендуемая толщина сухой пленки Высыхание на отлип Высыхание до отвердения** Мин.интервал перед вторым нанесением Макс, интервал перед вторым нанесением Темпер, вспышки Срок годности | : алюминиевый, полуглянцевый : 74% : 1.48 кг/л : 3.00 кв.м/л* (300 гр./кв.м) : 150 микрон : 6 часов : 24 часа : 24 часа : 6 месяцев :25°С :12 месяцев |

| Подготовка поверхности |  |
| --- | --- |
| Абразивная очистка до Sa 2 1/2. Если абразивная очистка невозможна, очистить механическим способом до St 3.При использовании поверх старого покрытия, удалить остатки слоев покрытия и ржавчины. Замечания Рекомендуется наносить два слоя по 125 микрон каждый. Способ применения Соотношение компонентов по объему А:В-1:1, жизнеспособность смеси: 8 часов Метод нанесения |  |
| Давление (атм.) Размер сопла Разбавитель No. Растворитель для очистки Разбавление по объему Кистью/валиком 4-100 4-100 10-15% Безвоздушный Распылитель 6 0.021"-0.025" 4-100 4-100 0-10% |  |
| Указания по технике безопасности Для обеспечения безопасности и персональной защиты необходимо саблюдать правила Р.Р.А 2/1, Дополнительная информация по технике безопасности представляется по запросу. Меры по техникебезопасности должны быть ориентированы на наличие токсичных включений. 1. Предотвратить прямой контакт кожи и глаз с жидкими красками и растворителями. В случае попадания промыть пресной проточной водой и немедленно обратиться за медицинской помощью. 2. Обеспечить адекватную вентилляцию в ограниченных пространствах. 3. Так как краски содержат горючие материалы, держать вдали от от искр или открытого пламени. Запретить курение в районе окрасочных работ. 4. Внимательно изучить предупредительные надписи на таре. Общие замечания Вышеприведенные данные основаны на наших знаниях и многолетнем опыте. Мы оставляем за собой право на некоторые изменения и/или уточнения без предварительного уведомления. Перед применением материала потребитель обязан убедиться, что материал соответствует предъявляемым требованиям, способу нанесения и условиям окраски. За дополнительной информацией следует обращаться в нашу техническую службу. |  |